Паспорт качества

на мел природный тонкодисперсный

# ТУ 5743-001-38925769-2012

# Марка: «Karbotek М10»

| Наименование показателя ТУ 5743-001-38925769-2012 | Фактическое значение |
| --- | --- |
| 1. Массовая доля CaCO3 и MgCO3 в пересчете на СаСО3, % | 98,5 |
| 2. Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, % | 1,3 |
| 3. Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, % | 0,4 |
| 4. Массовая доля железа в пересчете на Fe2О3, % | 0,06 |
| 5.Остаток, %, на сите с сеткой № 014 | отсутствие |
| 6.Остаток, %, на сите с сеткой № 0045 | отсутствие |
| 7. Гранулометрия: d 99%, менее, мкм | 9,0 |
| d 90%, менее, мкм | 7,0 |
| d 50%, менее, мкм | 2,1 |
| 8. Белизна, % не менее | 85,0 |
| 9. Массовая доля влаги, %, не более | 0,2 |